砖砌体工程施工工艺标准

1总则

1.1适用范围

本施工工艺标准适用于工业和民用建筑物及构筑物砖墙砌筑工程。

1.2编制依据

《建筑工程冬期施工规程》JGJ104—97

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99

《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137—2001、J129—2001

2施工准备

2.1技术准备

2.1.1砖砌体工程的施工图、设计说明及其他设计文件完成。

2.1.2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。

2.1.3图纸会审工作已完成，并已形成记录。

2.1.4施工组织设计（方案）已完成，并经审核批准。

2.1.5施工技术交底（作业指导书）已完成，且应完成交底工作，并已签字。

2.2材料要求：

2.2.1砖：砖的品种、强度、等级必须符合设计要求，并应规格一致。有出厂合格证书、性能检测报告单。用于清水墙、柱表面的砖应边角整齐、颜色一致。

2.2.2水泥：宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥宜采用同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。

水泥进场需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查，同时验收合格证。

2.2.3砂：宜采用平均粒径0.35～0.5mm的中砂，应用5mm孔径的筛子过筛，筛好后保持洁净，M5以下砂浆所用砂子的含泥量不超过10%，M5以上砂浆所用砂子含泥量不超过5%，人工砂、山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

2.2.4水：拌制砂浆所用水水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

2.2.5其他材料：木砖（应刷防腐剂）、墙体拉结筋及预埋件应符合设计要求。

2.3主要机具设备准备

砂浆搅拌机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶、灰槽、靠尺（2m）、线坠、钢卷尺（标、验*）、水平仪（标、验*）、水平尺（标、验*）、大铲、刨锛、扫帚、拖线板、小百线、百格网、铁锤、钉子等。

*标：指检验合格后进行的标识。验：指量具在使用前应进行检验合格。

2.4作业条件

2.4.1地基、基础工程必须经过相关单位（设计单位、地质勘察、质量监理、建设单位、施工单位）五方认证、检验合格。

2.4.2室内外回填土工作已完成。

2.4.3按标高做好水泥砂浆防潮层。

2.4.4弹好墙身线、轴线，根据现场砖的实际尺寸，再弹出门窗洞口位置线，经检验符合设计图纸的尺寸要求后，并做好轴线标高复测记录。

2.4.5按标高立好皮数杆（间距一般为15m为宜，转角处必须设立）。

2.4.6大面积砌筑前操作人员应熟悉图纸、设计说明、其他设计文件及施工方案，做好样板墙验收工作，达到要求后方可进行大面积施工。

2.4.7砂浆必须由实验室做配合比试配，确定施工配合比，准备好砂浆试模。

3施工工艺

3.1工艺流程

砖浇水→基层清理→抄平放线→浇水湿润→找平→拌制砂浆→排砖撂底→盘角→挂准线→砌砖。

3.2操作工艺

3.21砖浇水：粘土砖、多孔砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水侵入砖四边1.5cm为宜，含水率为10～15%，常温施工不得用干砖上墙，雨天不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙；冬期浇水有困难，则必须适当加大砂浆稠度。

3.22基层清理：墙体砌筑前应将防潮层、楼板面的灰砂、泥土、杂物等清扫干净。

3.2.3抄平放线：按龙门板上给定的轴线及图纸上标注的墙体尺寸，在防潮层、楼板面上弹出墙体的轴线和边线。放线的允许偏差不应超过规范规定。

3.2.4浇水湿润：砌筑前应将防潮层、楼板面充分浇水湿润。

3.2.5找平：拉小线检查楼板面标高是否符合要求，如第一层砖的水平灰缝大于20mm时，必须使用细石混凝土找平。严禁在砌筑砂浆中掺细石处理或用砂浆垫平，更不允许砍砖包合子找平。

3.2.6拌制砂浆

（1）砂浆现场搅拌时，各种材料必须采用重量计算，并经试验确定。

水泥称量精确度控制在±2%以内（应设专职计量员旁站检查）；砂浆掺合料掺入量应参照有关规定。

（2）砌筑砂浆必须采用机械搅拌，自投料完算起，搅拌时间应符合下列规定：

a 水泥砂浆不得少于2min；

b水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min；

c 掺用有机塑化剂的砂浆应为3～5min。

（3）先向已转动的搅拌机内加入适量的水，再依次投入砂→水泥→再加入水至配合比规定。

（4）砂浆应随拌随用，水泥砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在拌成后2h内使用完毕。

（5）每一检验批且不超过250立方砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。

3.2.7排砖撂底（干摆砖）：承重砌体必须采用一顺一丁（满丁满条）或梅花丁砌法。不得采用三顺一丁或五顺一丁砌法，砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。排砖撂底即按选定的组砌方法，在墙基顶、楼板面上试摆，尽量使门窗之间的墙长符合砖的模数，以便施工时少打砖。一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后纵墙排条砖。窗间墙如不合模数时，可将门窗口的位置适当移动。偏差小时可调整砖与砖之间的竖缝，如有破活、七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛旁或其他不明显部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管、通风孔道及门窗扇开启不受影响，此外排砖撂底时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖撂底时必须有全盘考虑。即前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗上角必须是七分头。内墙撂底排第一皮砖时，应严格按照长跑檐丁的排砖方法排砖。

3.2.8选砖：砌清水墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。敲击时声音洪亮，焙烧过火变色、变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

3.2.9盘角：撂好底后，把大角的操作者开始盘角，每次盘角五层砖时，就应及时吊垂线找正，如有偏差要及时修正。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌筑。

3.2.10挂线：砌筑前必须先拉准线。一砖以上（包括一砖）的墙体应双面挂线，如长墙几个人使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平灰缝均匀一致、平直通顺。

3.2.11砌砖：多孔砖墙按厚度可划分为以下几种：半砖墙（120mm）、一砖墙（240mm）、一砖半墙（370mm）、二砖墙（490mm）等。砌砖必须采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证清水墙立缝垂直、不游丁走缝，当砌完一步架时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立棱位置弹出两道垂直立线，以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正，严禁事后砸墙。清水墙面不允许有三分头，不得在上部任意变活、乱缝。砌清水墙应随砌随刮缝，划缝深度为8～10mm，深浅一致，清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

（1）一顺一丁：又称满丁满条法，它是由一皮全部顺砖与一皮全部丁砖交替间隔砌成，相邻两皮竖缝都错开1/4砖长。

（2）梅花丁：又称十字式或沙包式，它是每皮中丁砖与顺砖交替相隔，上皮丁砖坐于下皮顺砖，上下皮间竖缝相互错开1/4砖长。

（3）全顺：全顺砌法是全部由顺砖砌筑而成，上下皮间竖缝相互错开1/2砖长，这种砌法仅限于砌半砖墙。

（4）全丁：全丁砌法是全部由丁砖砌成，上下皮间竖缝相互错开1/4砖长，这种砌法仅限于砌筑圆弧形墙。

（5）矩形柱组砌形式:

（6）圆形柱组砌形式：

（7）多角形柱组砌形式：

（8）砖墙的转角砌法：砖墙的转角处必须砌七分头砖，即3/4砖，保证各皮间竖缝相互错开。

（9）砖墙的交接处砌法：砖墙的丁字交接处应分皮相互砌通，纵横墙同一皮砖的标高一致，内角相交处竖缝错开1/4砖长，并在横墙端头处砌七分头。

（10）砖墙的十字交接处，分皮相互砌通，两个方向的墙体同皮的标高相同，交角处的竖缝相互错开1/4砖长。

（11）砖垛的砌法：砖垛的组砌方式要根据墙厚及垛的大小而定，无论那种砌法都应使垛与墙身逐皮搭接，同时砌筑。绝对不允许分离砌筑，搭接长度保证1/2砖长。根据错缝需要可加砌3/4砖或半砖。

（12）留槎：砌砖墙时转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留槎的临时间断处，应砌成斜槎。斜槎投影长度不小于斜槎高度的2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置在变形缝处或门窗洞口处，隔墙与墙柱不同时砌筑时可留阳槎加预埋拉结筋，沿墙高每50cm，预留φ6钢筋2根，其埋入长度从墙的留槎处算起每边均不小于100cm，末端应制作90度弯勾。

（13）脚手眼和施工洞口的留置

a.在使用单排脚手架时，小横杆的一端要支在砖墙上，因此砌墙时要预先留出脚手眼，注意不得在下列部位中设置脚手眼。

b.120mm厚墙和独立柱；

c.过梁上与过梁成60°角的范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；

d.宽度小于1m的窗间墙；

e.砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内；

f.梁或梁垫下及其左右500mm范围内；

g.设计不允许设置脚手眼的部位。

h.在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不能小于500mm，洞口净宽度不能超过1m；

i.抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置，应严格按照设计要求留置。

（14）木砖、预留孔洞和墙体拉结筋：木砖预埋时应大头在内小头在外，数量按洞口高度决定。洞口高度在1.2m以内，每边放两块，高1.2～2m每边放三块；高2～3m每边放四块。预埋砖的安装位置一般在洞口上下边两皮砖，中间均匀分布。木砖、塑钢门窗的预留孔、硬架支模、水暖管道、均应按设计要求预留，不得事后踢凿。墙体抗震拉结筋的位置、钢筋规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。

（15）安装过梁、梁垫：安装过梁、梁垫时，其标高、位置及型号必须准确，坐浆饱满，如坐浆厚度超过2cm时要用豆石混凝土铺垫，过梁安装时，两端支承点的长度应大于或等于25cm，且应保证一致。

（16）构造柱做法：凡设有钢筋混凝土构造柱的结构工程，在砌砖前，先根据设计图纸要将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱联结处砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm（即多孔砖为三退三进、普通粘土砖为四退四进），马牙槎必须按照先退后进的要求方法砌筑。砖墙与构造柱之间应沿墙高每50cm设置2φ6水平拉结筋联结，每边伸入墙内不应少于1m。

（17）冬期施工：在预计连续5d内平均气温低于+5℃时，即进入冬期施工。冬期使用的砖要求在砌筑前清除冰雪，水泥宜采用普通硅酸盐水泥。砂中不得含有大于1cm的冻块，材料加热时，砂加热温度不超过40℃，水加热不超过80℃。砖正温时适当浇水，负温即应停止，可适当增大砂浆稠度。冬期不应使用无水泥砂浆。采用掺外加剂砂浆砌筑时，如外加剂中含有氯盐成分时，砌体中钢筋应预先作防腐处理，涂防锈漆两道。

（18）每层承重墙上的最上一皮砖，梁或梁垫下面、砖墙的阶台水平面上以及挑檐、腰线等，应用丁砖砌筑。

（19）宽度小于1m的窗间墙，必须选用整砖砌筑。

（20）砖墙的每日砌筑高度不宜超过1.8m。

（21）砌好的墙体（横隔墙较少时）尚不能安装楼板或屋面板时，要采取必要的支撑，以保证其稳定性。

（22）雨天施工应防止雨水冲刷砂浆，砂浆的稠度应适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.2m。收工时，应覆盖砌体表面。

（23）砖柱严禁采用先砌四周后填心的包心砌法。

（24）成排的柱，砌筑时应拉线砌筑，以保证皮数、尺寸及标高一致。横、竖缝砂浆应饱满。不得用水冲浆灌缝。

（25）砖柱上不准留脚手眼。

（26）隔墙与柱不能同时砌筑，可于柱中引出阳槎并在柱灰缝中预埋拉结筋，其钢筋数量与砖墙中留直槎的拉结筋要求相同。

（27）砖柱每天砌筑高度应不大于1.8m。

4质量标准

4.1主控项目

4.1.1砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求

检验方法：查砖和砂浆试块试验报告。

4.1.2砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得少于80%。

检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的沾结痕迹面积。每处检测3块砖，取其平均值。

4.1.3砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度2/3。

检验方法：观察检查。

4.1.4非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结筋，拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结筋（120mm厚墙放置2φ6拉结筋），间距沿墙高不应超过500mm；埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm，对抗震设防烈度6、7度的地区，不应小于1000mm；末端应制作90度弯钩。

检验方法：观察和尺量检查。

合格：留槎正确，拉结筋设置数量、直径正确，竖向间距偏差不超过100mm，留置长度基本符合规定。

优良：留槎正确，拉结筋设置数量、直径正确，竖向间距符合规定，留置长度符合规定。

4.1.5砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合下列表中的规定。

项次

项目

允许偏差（㎜）

检验方法

1

轴线位置偏移

10

用经纬仪和尺检查或其他测量仪器检查

2

垂直度

每层

5

用2米托线板检查

全高

10

用经纬仪、吊线和尺检查，或用其他测量仪器检查

20

4.2一般项目

4.2.1砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌，砖柱不得采用包心砌法。

检验方法：观察检查。

合格：除符合本条要求外，清水墙、窗间墙无通缝；混水墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处，且不得位于同一墙体上。

优良：在合格的基础上，混水墙每间（处）无200mm的通缝2处。

注：通缝是指上下二皮砖搭接长度小于25mm。

4.2.2砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

检验方法：用尺量10皮砖砌体高度折算。

4.2.3砖砌体接槎应符合以下规定：

检验方法：观察检查。

合格：接槎处灰浆密实，缝、砖平直，每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

优良：接缝处灰浆密实，缝、砖平直，每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过3个。

4.2.4留置构造柱应符合以下规定：

检验方法：观察检查。

合格：留置位置正确，大马牙槎先退后进，残留砂浆清理干净。

优良：留置位置正确，大马牙槎先退后进，上下顺直（凸槎、凹槎）；残留砂浆清理干净。

4.2.5清水墙面应符合以下规定：

检验方法：观察检查。

合格：组砌正确，刮缝深度适宜，墙面整洁。

优良：组砌正确，竖缝通顺，刮缝深度适宜、一致，棱角整齐，墙面清洁美观。

4.2.6砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合下列表的规定：

项次

项    目

允许偏差（㎜）

检 验 方 法

抽 检 数 量

1

基础顶面和楼面标高

±15

用水平仪和尺检查

不应少于5处

2

表面

平整度

清水

墙、柱

5

用2m靠尺和楔形塞尺检查

有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处

混水

墙、柱

8

3

门窗洞口高、宽（后塞口）

±5

用尺检查

检验批的10%，且不应少于5处

4

外墙上下窗口偏移

20

以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查

检验批的10%，且不应少于5处

5

水平灰缝平直度

清

水墙

7

拉10米线和尺检查

有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处

混

水墙

10

6

清水墙游丁走缝

20

吊线和尺检查，以每层第一皮砖为准

有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处

5成品保护

5.1砌体拉结筋，抗震构造柱钢筋、大模板混凝土砌体钢筋及各种预埋件、暖卫、电气管线等，均应注意保护，不得任意拆改或损坏。

5.2砂浆稠度应适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

5.3在吊放平台脚手架或安装大模板时，指挥人员和吊车司机要认真指挥和操作，防止碰撞刚砌好的砖墙。

5.4在进料口周围，应用塑料薄膜或木板等遮盖，保持墙面洁净。

5.5尚未安装楼板或屋面的墙和柱，当可能遇到大风时，应采取临时支撑等措施，以保证施工中的稳定性。

5.6雨天施工收工时，应覆盖砌体表面。

6安全环保措施

6.1安全措施

6.1.1砌体采用内脚手架时，铺设脚手板宽度不得少于4块，间距不得大于2m。单块脚手板上码砖高度不得超过4皮，应有架子工搭设脚手架。

6.1.2室内施工使用手推车时，拐弯时不得猛拐。

6.1.3上下脚手架应走斜道。不准站在砌体上做砌筑、划缝（勒缝）、检查大角垂直度和清扫砌体等工作。

6.1.4砌砖使用的工具应放在稳妥的地方。斩砖应面向墙面，工作完毕应将脚手板和墙上的碎砖、灰浆清扫干净，防止掉落伤人。

6.1.5采用井子架、龙门架、外用电梯垂直运输材料时，卸料平台通道的两侧边安全防护必须齐全、牢固，吊盘（笼）内小推车必须加挡车掩，不得向井内探头张望。

6.2环保措施

6.2.1使用现场搅拌站时，应设置施工污水处理设施。施工污水未经处理不得随意排放，需要向施工区外排放时必须经相关部门批准方可排放。

6.2.2施工垃圾要集中堆放，严禁将垃圾随意堆放或抛撒。施工垃圾应由合格消纳单位组织消纳，严禁随意消纳。

6.2.3大风天气严禁筛制砂料等材料。

6.2.4砂子、石灰、散装水泥要封闭或遮盖集中存放，不得露天存放。

6.2.5清理现场时，严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采用抛撒运输方式，以防造成粉尘污染。

6.2.6施工现场应设立合格的卫生环保设施，严禁随处大小便。

6.2.7施工现场使用或维修机械时，应有防滴漏油措施，严禁将机油滴漏于地表，造成土壤污染。清修机械时，废弃的棉丝（布）等应集中回收，严禁随意丢弃或燃烧处理。